10.11.2014

PROFİLLPOLİETİLEN DERZ DOLGU FİTİLLERİ TEKNİK ÖZELLİKLER:

Isı İletim Katsayısı[ λ ] : 0,040W/mK(40º C )

Yoğunluk  : 25-30  Kg/m³

Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı  : µ≥3500

Kullanım Sıcaklığı  :- 40º C ile + 95º C Yangın Sınıfı  : B 1(DIN 4102)

Standart Kalınlık  : 6 mm – 70 mm ‘e kadar

Renk   :   Gri

Su emme duyarlılığı  : 28 gün sonra hacminin %1,5’i